SMC玻璃钢水箱 
产品说明：

SMC玻璃钢水箱，是目前国际上普遍采用的新型水箱。具有无渗漏、重量轻、水质好、外型美观、使用寿命长和安装方便等优点。其独特性能彻底解决了混凝土水箱重量大、易渗透等问题。该水箱为“七五”重点科技攻关项目，被列入国家科委1990年重点推广的新产品项目。

SMC玻璃钢组合式水箱，是SMC模压单板、密封材料、金属紧固件及配管系统组合拼装而成。可根据用户需要任意拼装成不同吨位的水箱。如原有水箱需要更新，不必改建房屋，有门运入模压单板即可组装，实用性能强，给设计和施工部门带来极大方便。

适用于工矿企事业单位，民用住宅、宾馆、饭店等公用设施。作为生活用水、消防用水以及水质要求较高的食品、医药、卫生等行业必备的储水设施。


玻璃钢水箱使用注意问题：
1、用户储存或其它液体（化学药品、油质等）应在订货时提出，并避免在水箱内部加热（严禁蒸汽加热）。

2、用户在使用过程中需定期检查水箱钢制配件部分是否松动、腐蚀和水箱整体变形情况。

3、为方便安装和维护检修，应在水箱周围留有一定空间，顶部300≥mm，四周700≥mm。

4、SMC水箱板壁厚是从静水压力配置的，不允许有其它压力作用在水箱内部。


玻璃钢水箱经中国预防医学院环境卫生和卫生工程研究所以及北京市卫生预防站进行了化学和毒理学试验，评价如下：

提供的合成材料中，未发现具有毒性和禁用化合物；以色质联机鉴定及挥发物检测结果，SMC水箱浸泡液未发现含量高、毒性大的化合物；毒性试验：SMC玻璃钢水箱水浸泡的动物试验结果表明无急性毒性和蓄积毒性。箱体浸泡水质符合国家饮用水标准（GB5749-85）。