FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪
一、概述FT-102BA粉末流动性和密度仪由瑞柯公司ROOKO自主研发生产，由微电脑自动化控制技术；可以测试粉末、粉体和颗粒之流动性、松装密度、堆积密度、体积密度和堆密度参数；当测试流动性时，自动开启控制阀门，自动计时和流完自动停止计时；当进行粉末和颗粒密度测试时，无需另购称重天平，自动称重并记录测试数据，由液晶显示并自动计算密度值；自动通过先进的测控技术，以减少传统的手工堵塞方式带来的测试误差和秒表计时误差；并配备多规格可转换漏斗以满足不同密度测试对漏斗之要求，对粉末性状分析和产品质量管控、配比都有很好的提升从而帮助企业降低生产成本。定位结构保证测试结果之准确性。

二、本品广泛用于生产、质检所、科研院所和大专院校实验室对材料分析和测量使用。
三、本仪器满足国标、欧洲和美标测试规范，适用于化工、石油、医药、制药、涂料、电池材料、陶瓷、非金属粉末材料、金属氧化物粉末、分子材料、粉末冶金、塑胶、建筑材料、土壤、染料、磨料、食品添加剂、催化剂等相关行业

粉体的流动能力和压缩性的测量可以由Hausner Ratio豪斯纳比（振实密度/松装密度）和压缩性指数（振实密度-松装密度/松装密度x100)获得。对于自由流动的粉末，颗粒间的相互作用比较弱，所以未振实密度接近于振实密度。对于流动性差的粉末，结果恰恰相反。它符合Hausner Ratio豪斯纳比越接近于1，流动性就越好的规律。通常流动性差的粉体，比率都大于1.25，本仪器配合FT-100A/FT-100B/FT-100E/FT-100CA振实密度仪后获得数据可以得到Hausner Ratio豪斯纳比和压缩性指数。

四、技术参数
1．漏斗：由圆柱形量筒配置多个可转换漏斗组成，漏斗材质为不锈钢材料制成，且具有足够的壁厚、硬度、光滑、以防变形和过度磨损。

2.可转换漏斗口径mm：2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；（根据用户需求选配）

3.时间范围：0-99999S任意设定

4.称量范围：0-2000g；精度0.01g

5.漏斗容积： 200ml

6.配备接收容器容积有25ml、100ml、200ml、250ml、500ml（根据用户需求选配）
7.仪器由控制箱电气部分和试验部分组成，自动开启出料口计时。试样流出后停止计时。

8.输入：220V±10%  常温环境下使用

9.配置打印机，自动打印测试数据，可选配232接口数据存储和输出
瑞柯『伟业』仪器生产部提示，还有相关联产品FT-102A震动漏斗松装密度测定仪，FT-100A振实密度测定仪;FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪,FT-102霍尔流速计/松装密度测试仪-不锈钢材质;FL4-1霍尔流速计/粉末流动性测定仪-黄铜材质；FT-102B粉末流动性和密度测试仪；FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 ；FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪（多功能型）；FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪(实用型)；FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪（多功能型）；FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪（实用型）；FT-102C粉体物性测试仪

瑞柯仪器企业产品一直在升级中，公司新品推出，更多粉末和颗粒仪器，请和我们联系
瑞柯『伟业』仪器生产部提示，还有相关联产品FT-102A震动漏斗松装密度测定仪，FT-100A振实密度测定仪;FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪,FT-102霍尔流速计/松装密度测试仪-不锈钢材质;FL4-1霍尔流速计/粉末流动性测定仪-黄铜材质FT-104B休止角测定仪

ROOKO瑞柯品牌，来自瑞柯公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧的向往