KX-V型

自密实混凝土V型仪(V型箱)

使

用

说

明

书

沧州科兴仪器设备有限公司

# 自密实混凝土V箱【V型仪】使用说明

自密实混凝土V箱【V型漏斗】用于测量自密实混凝土的粘稠性和抗离析性，适用于各个等级的自密实混凝土粘稠性和离析性能的测定。
试验要求：
1、V型漏斗的形状和内部尺寸，漏斗的容积约为10L，箱内表面应经加工修整呈平滑状,V型漏斗制作材料为优质不锈钢，在漏斗的下部部位应安装快速开启的且具有密封的底盖。漏斗边缘平整，结构平滑切耐腐蚀。
2、漏斗支架为不锈钢管，确保台面的水平且易于搬运。
3、备有自密实混凝土盛料容器、接料器、刮平混凝土顶面的水平刮刀及能精确到0.1S的秒表和湿布等。
使用与操作：
1、新版混凝土试样，可按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB 50080的相关规定制作。
2、将V型试验漏斗用清水冲洗干净后置于台架上，使其顶面呈水平，本体侧为垂直状态。确保漏斗稳固，用拧过的湿布擦拭漏斗内表面，使其保持湿润状态。
3、在漏斗下方，放置承接混凝土的的接料容器，混凝土试料填入漏斗前，应先行确认漏斗流出口的底盖是否已经关闭。
4、用混凝土投料用容器盛装混凝土试料，有漏斗的上端平稳地填入漏斗至满。
5、用刮刀沿漏斗上端将混凝土的顶面刮平。(混凝土试料约为10L）
6、混凝土顶面刮平，待静置1min后，将漏斗出料口的底盖打开，用秒表测量自来盖至漏斗内混凝土全部流出的时间（to)精确到0.1s同事观察并记录混凝土是否有堵塞等现象。（注：1、版混凝土的粘滞性比较高，全量流空瞬间的判定较为困难时，可由漏斗上方向下观察，透光的瞬间即为混凝土由卸料口遛弯的水煎，亮亮留下是间时，应用精度在0.1s以上的表秒进行测定。
2、流下时间的测定宜在5min内对试样进行2次以上的试验，以2-3次试验结果的平均值进行评价可减少取样的误差。
试验结果：
1、混凝土流下时间测量应精确到0.1s。
2、混凝土流动状况纪录除测量流下时间外，还应记录混凝土在流下过程中的流动状况，如是否有堵塞的状况等。
3、检验报告中应包含下列各项内容
4、混凝土的配合比。
5、混凝土流下时间。

窗体顶端

窗体底端