三菱丽阳MBR中空纤维膜
三菱丽阳MBR中空纤维膜，现货供应，量大从优，欢迎咨询！
安小姐：15915336086  QQ:2498043194

一、三菱丽阳MBR中空纤维膜具体参数

| 型号 | 60E0025SA |
| --- | --- |
| 膜面积 | 25m²/片 |
| 公称孔径 | 0.4μm |
| 膜外径 | 2.8mm |
| 干重 | 14.5kg |
| 中空纤维膜 | PVDF |
| 集水管 | ABS树脂 |
| 粘结剂 | 聚氨基甲酸酯 |

二、三菱丽阳MBR中空纤维膜应用流程

三、三菱丽阳MBR中空纤维膜产品实力
中空纤维膜表面有无数0.4微米的膜孔（公称孔径）以物理方法过滤固体微粒，主要用在污水处理膜分离活性污泥法（MBR），且在中水制造，海水淡化（前处理）等领域也有应用。

日本三菱丽阳公司制造的同类产品，在MBR领域中3000件以上的应用实例。

某化学品工厂污水处理项目使用此款莫产品，历经十年，从没有进行过取出离线清洗和膜更换，运作状态良好。正是因为拥有这种无与伦比的膜耐久性，才使得此款膜在废水处理安全性以及再生水系统中发挥了重要的作用，并在世界业界博得了极大的好评。

在中空纤维膜中使用支撑体，不仅提高了膜的使用寿命，而且使得膜的构造复合化，此构造保证了万一膜表面产生损伤，也能够阻止污水混入。

四、三菱丽阳MBR中空纤维膜产品图片