机械密封材质性能及选配

10)表7-25氮化硅陶瓷的物理-力学性能

| 性能 | 反应烧结氮化硅 | 热压氮化硅 |
| --- | --- | --- |
| 密度/g.cm-3 孔隙率/% 抗弯强度/MPa 抗压强度/MPa 抗拉强度/MPa 抗冲击强度/MPa 弹性模量/MPa 摩擦因数 硬度(HRA) 热膨胀系数/℃-1 热导率/W·(m·K)-1 电阻率(200℃)/Ω·cm (700℃)/Ω·cm | 2.5～2.6 13～16 196.13 1176.8 117.68～137.29 0.15～0.2 (1.670～2.16)×105 0.1 80～85 2.5×10-6 5.02 1018 108 | 3.13 <1 688.47～784.52 1569.1 - 0.39 - - 91～92 (2.7～2.8)×10-6 - - - |

碳化硅陶瓷是近年发展的新材料。它具有很低的摩擦因数，很高的硬度，良好的耐磨性。它具有良好的化学稳定性、耐热性和抗热振性。

碳化硅有反应烧结碳化硅、常压烧结碳化硅和热压碳化硅。表7-26列出国产碳化硅的性能。

(11)表7-26国产碳化硅陶瓷的性能

| 材料 | 密度/g.cm-3 | 抗弯强度/MPa | 弹性模量/MPa | 热膨胀系数/℃-1 | 硬度(HRA) | 热导率/W·(m·K)-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热压SiC | 3.1～3.2 | 441.3～539.37 | 3.92×105 | 4.5×10-6 | 93～94 | 83.74 |
| 常压烧结SiC | 3.0～3.10 | 372.65～451.11 | 4.07×105 | 4.3×10-6 | 91～92 | 92.11 |
| 反应烧结SiC | 3.05 | 343.23～362.85 | 3.33×105 | 4.3×10-6 | 91～92 | 125.6 |

2）硬质合金。硬质合金只要是碳化钨WC。有钴基碳化钨WC-Co、镍基碳化钨WC-Ni和钴-镍基碳化钨WC-Co-Ni。碳化钨的特点：硬度高，耐磨性好；机械强度高，抗弯性好；导热率较高而膨胀系数较小，密封面摩擦热容易导出；无钴硬质合金耐腐蚀性较好。表7-27列出国产碳化钨的性能。

机械辅助密封材料

机械密封的辅助密封是保证密封可靠和延长使用寿命的重要零件。辅助密封包括动、静环的辅助密封圈。其作用是保证密封的轴与动环之间的静环座（压盖）与静环之间密封，补偿密封面的偏斜和振动；保证使动、静环端面紧密结合具有浮动性。

(12)表7-27国产碳化钨硬质合金的物理-力学性能

| 牌号 | 化学成分/% | 物理-力学性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WC | Co | 密度 | 硬度(HRC) | 抗弯强度/MPa | 膨胀系数/℃-1(0～300℃) |  |
| YG3 | 97 | 3 | 14.9～15.3 | 91 | 10.29 |  | 耐腐蚀性好，可在高速下使用 |
| YG6 | 94 | 6 | 14.6～15 | 89.5 | 10.20 | 4.5×10-6 | 耐摩性较高，有一定的冲击韧性，常用作动、静环材料 |
| YG8 | 92 | 8 | 14.4～14.8 | 89 | 14.71 | 4.5×10-6 | 耐摩性较YG6差，有时也用作动、静环材料 |
| YG15 | 85 | 15 | 13.9～14.1 | 87 | 18.63 | 5.3×10-6 | 强度高，冲击韧性好，常用作动、静环材料 |

(13)机械密封对辅助密封圈材料的要求：

1）材料弹性好，特别是要求良好的复原性，永久变形要小；

2）不受流体介质的侵蚀，而且在介质中的膨胀和收缩都不大；

3）摩擦因数小和耐磨性好；

4）使用温度范围要广，在高、低温下不粘着、不变硬、脆和失弹；

5）要有适当的力学性能，如扯断强度及其延伸率、耐压等，在压力作用下无显著变形，有优良的抗撕裂性、耐磨性和耐压性等；

6）便于加工并可得到高的精度；

7）抗介质腐蚀、溶解、溶胀、老化等性能好，对介质不应有污染等。

作为辅助密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁晴橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。

丁晴橡胶是常用的一种耐油橡胶。它是丁二烯和丙烯晴的共聚物。根据丙烯晴含量多少分成若干种：低丙烯晴（丁晴-18）、中丙烯晴（丁晴-26）和高丙烯晴（丁晴-40）、丙烯晴含量越高，它的耐油性越好，抗张强度、硬度和耐磨性、耐水性增加，透气性减小。随之而来，它在极性溶剂中是溶解度却增大，耐腐蚀性也受到影响，弹性和耐寒性也变差。丁晴橡胶不耐挠曲，抗撕裂也较差。

氟橡胶具有耐高温、耐油、耐化学腐蚀的优点。氟橡胶中应用最广的是含氟烯烃共聚物，主要是26型和23型。26型中有氟橡胶-26系偏氟橡乙烯与六氟丙烯的乳液共聚物和氟橡胶-246系偏氟乙烯、六氟丙烯与四氟丙烯的三元共聚物。23型氟橡胶由偏氟乙烯与三氟氯乙烯在室温及3.24MPa压力下用悬浮聚合法制得的一种无定形橡胶状共聚物。它不能用于液氨、氨水中。

硅橡胶是由二甲基硅氧烷与其他有机硅单体在酸或碱性催化剂存在下聚合成的一种极性高分子聚合物。硅橡胶有很高的热稳定性，但它有极性，容易在酸碱作用下发生离子型裂解，因此耐腐蚀性差，不适宜用于石油系溶剂（如苯、甲苯等）、丙酮、酮醚等有机溶剂。

聚四氟乙烯具有优异的化学稳定性和耐油、耐溶剂、抗老化、耐温性能，并有相当低的摩擦因数和一定的强度、弹性、柔性和不粘着性，因此广泛用作各种温度、压力、腐蚀性介质条件下的密封圈。

综上所述，辅助密封材料，在一般介质中可使用橡胶材料制成的O形圈、垫圈和波纹管等；在腐蚀性介质中可使用聚四氟乙烯制成的V形圈、楔形环、垫圈和波纹管等；在高、低温条件下可使用金属波纹管。选用时应考虑材料的使用温度和耐腐蚀性。几种材料的使用温度、适用介质见表7-28

(14)表7-28机械密封辅助密封材料列表

| 材料名称 | 使用温度/℃ | 使用介质或特性 |
| --- | --- | --- |
| 橡胶 | 丁晴橡胶 | -30～100 | 油、水、醇等 |
|  | 氯丁橡胶 | -40～100 | 无机酸、碱溶液、水、醇等 |
|  | 乙丙橡胶 | -50～100 | 碱、溶剂和各种化学、放射性介质 |
|  | 氟橡胶 | -20～100 | 酸、油类、溶剂等 |
|  | 硅橡胶 | -60～230 | 醇、碱、低溶胀性矿物质 |
| 聚四氟乙烯 | -100～250 | 各种腐蚀性介质 |
| 金属 | 沉淀硬化不锈钢AM350 | -40～450 | 热处理后强度高，耐腐蚀性与1Cr18Ni9Ti相似 |
|  | 高镍合金Inconel-750 | -250～750 | 高、低温强度好，耐腐蚀性好，但焊接困难，成本高 |
|  | 镍钼合金HastelloyC | 约1000 | 耐腐蚀性最好，不用热处理，强度高，但成本高 |

机械密封主要零件材料选择

机械密封各主要零件的材料应根据使用工况进行选择，见表7-29.

（15）常用机械密封主要零件材料

| 工况 | 摩擦副 | 辅助密封 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | 浓度 | 温度/℃ | 旋转环 | 静止环 |  |
| 清水 |  | 室温 | 石墨 | 陶瓷、高镍铸铁、堆焊钴铬钨 | 丁晴橡胶 |
| 河水 | （含泥沙） |  | 碳化钨、碳化硅 | 碳化钨、碳化硅 | 丁晴橡胶 |
| 海水 |  |  | 石墨 | 陶瓷，碳化钨 | 丁晴橡胶 |
| 汽油 |  | -20～80 | 石墨 | 高镍铸铁，碳化钨，陶瓷 | 氟橡胶 |
|  |  | 80～135 |  |  | PTFE |
| 煤油 |  | -20～80 | 石墨 | 高镍铸铁，碳化钨，陶瓷 | 丁晴橡胶 |
|  |  | 80～200 |  |  | 氟橡胶，PTFE |
| 柴油 |  | -20～80 | 石墨 | 高镍铸铁，碳化钨，陶瓷 | 丁晴橡胶 |
|  |  | 80～200 |  |  | 氟橡胶，PTFE |
| 机油 |  | -20～30 | 石墨 | 高镍铸铁，碳化钨，堆焊钴铬钨，青铜、陶瓷 | 丁晴橡胶 |
| 原油 |  | -20～135 | 石墨 | 碳化钨，陶瓷 | 氟橡胶 |
|  |  | 135～200 |  |  | PTFE |
|  | （含杂质） | -20～135 | 碳化钨 | 碳化钨 | 氟橡胶 |
|  |  | 135～200 |  |  | PTFE |
| 轻质碳氢化合物 |  | -20～80 | 石墨 | 碳化钨 | 氟橡胶、PTFE |
| 硫酸 | <10% | -20～80 | 石墨 | 陶瓷 | 氟橡胶 |
|  | >10% | -20～135 | 填充PTFE |  | PTFE |
| 硝酸 | <5% | -20～80 | 石墨 | 陶瓷、高硅铸铁 | 氟橡胶 |
|  | >5% |  | 填充PTFE | 陶瓷 | PTFE |
| 醋酸 | <30% | -20～135 | 填充PTFE | 陶瓷 | 乙丙橡胶、PTFE |
|  | >30% |  | 石墨 |  | PTFE |
| 碱 |  | -20～80 | 石墨、填充PTFE | 高镍铸铁、陶瓷、碳化钨 | 乙丙橡胶 |
|  |  | 80～200 |  |  | PTFE |
| 食品 |  | -20～80 | 石墨 | 陶瓷 | 丁晴橡胶 |
| 植物油 |  | -20～80 | 石墨 | 高镍铸铁、陶瓷 | 乙丙橡胶、PTFE |
| 有机物 |  | -20～80 | 石墨 | 碳化钨、铸铁、堆焊钴铬钨 | 乙丙橡胶、PTFE |